| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Eingang/ WC/ Treppenhaus EG-OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Cheminée | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Bad OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | Eingang/ WC/ Treppenhaus EG-OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Bad OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | WC EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer/ Esszimmer EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Eingang/ Treppenhaus EG-OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer Eltern OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer Kind 1 OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-4 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-5 | WC EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Küche EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer/ Esszimmer EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Eingang/ Treppenhaus EG-OG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Bad OG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer Eltern OG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer Kind 1 OG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-6 | Vorplatz UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-9 | Gesamtes Haus UG-DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-11 | Gesamtes Haus UG-DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-12 | Küche EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-13 | Waschküche UG Wand/ Decke | Wand/ Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-13 | Keller UG Boden/ Wand/ Decke | Wand/ Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Keller UG Boden/ Wand/ Decke | Wand/ Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-13 | Vorplatz UG Boden/ Wand/ Decke | Wand/ Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-14 | Fassade DG Schindeln | Fassade/ Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-15 | Dach DG Well Platten | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-11 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-17 | Waschküche UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Nicht geklebt! Lose verlegt! | Asbest | VB-1 |  |