| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-12 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-3 MaP-7 MaP-10 MaP-13 MaP-14 MaP-19 MaP-21 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Grund & Deckputz Decke |  | MaP-4 MaP-8 MaP-11 MaP-15 MaP-18 MaP-20 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Faserzement/ LAP Elektrotableau |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Trockenbauelemente Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Trockenbauelemente Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Klebstoffe Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Faserzement Unterdach |  | VB-9 | Quantität: 125 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 100.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Verputz Wand/ Decke |  | VB-2 VB-3 VB-4 VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Faserzement Fassade/ Dach |  | VB-10 | Quantität: 25 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 20.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Faserzement Dach |  | VB-11 | Quantität: 125 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 100.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | Faserzement/ LAP Cheminée |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-17 | Cushion Vinyl Boden | Nicht geklebt! | VB-1 | Quantität: 13 m² | Asbest: Bestätigt |