| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Waschküche UG Boden | VM-17 Cushion Vinyl Boden | Lose verlegt! |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Waschküche UG Wand/ Decke | VM-13 Verputz Wand/ Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Keller UG Boden/ Wand/ Decke | VM-13 Verputz Wand/ Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Keller UG Boden/ Wand/ Decke | VM-13 Verputz Wand/ Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Vorplatz UG Boden/ Wand/ Decke | VM-13 Verputz Wand/ Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Vorplatz UG Elektrotableau | VM-6 Faserzement/ LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-16 Faserzement/ LAP Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Gesamtes Haus UG-DG Fallrohr | VM-11 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Estrich DG Unterdach | VM-10 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-10 | Fassade DG Schindeln | VM-14 Faserzement Fassade/ Dach |  |  |  | Asbest: |
| VB-11 | Dach DG Well Platten | VM-15 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |