| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Aufstockung okt.91 |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | behandeltes Holz divers |  | VB-2 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-3 | Einbau 1992 |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Floorflex Boden grau |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Kleber bituminös schwarz |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | (elastische) Bodenbeläge 2. Bodenbelags-Lage grün |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Tapete und Putz Wand weiss überstrichen |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Verputz Wand weiss |  | MaP-5 MaP-8 MaP-11 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-6 MaP-12 MaP-15 MaP-26 MaP-27 MaP-28 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-7 MaP-10 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Fensteranschlag und Verputz Fenster/Fassade |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-13 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Nadelfilz 2. Lage Bodenbelag grau |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Verputz Decke weiss |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Tapete und Putz divers Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Rohrummantelung grau |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Fensterkitt weiss |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 | Elektroisolationsrohre grau |  | VB-5 | Quantität: | bleihaltig: Bestätigt |
| VM-21 | Parkettkleber braun |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-22 | Verputz Fassade weiss |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-23 | Faserzement Formteil grau |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-24 | Faserzement Fassade braun |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-25 | Faserzement Dach grau |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-27 | Fliesenkleber Wand WC |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-28 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Tank | Vor Ausbau müssen Beschichtungen auf Schadstoffe untersucht werden. | VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt PCB: Ungeklärt |