| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-10 MaP-14 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-18 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-3 MaP-5 MaP-12 MaP-15 MaP-22 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Grund & Deckputz Decke |  | MaP-4 MaP-6 MaP-13 MaP-16 MaP-19 MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Trockenbauelemente Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Trockenbauelemente Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement/ LAP Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Klebstoffe Boden | Lose verlegt! | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Cushion Vinyl Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Faserzement Unterdach |  | VB-6 | Quantität: 115 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 92.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-1 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Akustikplatten Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Fensterkitt Fensterflügel |  | MaP-7 | Quantität: 25 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-8 | Quantität: 14 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Flachdichtung Öltank |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.20 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-19 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-20 | Plattenkleber Wand | Nach 1990 erstellt! | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-21 | Grund & Deckputz Wand/ Decke |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-22 | Kork Dämmung Heizkörperniesche |  | MaP-23 | Quantität: | PAK: Nicht eingestuft |
| VM-23 | Faserzement Schindeln Fassade/ Dach |  | VB-8 | Quantität: 132 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 105.60 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-24 | Faserzement Cheminée |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-25 | Plattenkleber Boden | Nach 1990 Erstellt! | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |