| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Dach |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | elastische Wandbehänge Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Dünnbettmörtel Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Dünnbettmörtel Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putz Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Dünnbettmörtel Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |