| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-6 MaP-9 MaP-17 MaP-25 MaP-28 MaP-31 MaP-37 MaP-38 MaP-41 MaP-44 MaP-48 MaP-50 MaP-52 MaP-56 MaP-60 MaP-64 MaP-68 MaP-88 MaP-90 MaP-91 MaP-92 MaP-93 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-2 MaP-7 MaP-10 MaP-13 MaP-15 MaP-18 MaP-24 MaP-27 MaP-29 MaP-30 MaP-34 MaP-36 MaP-39 MaP-42 MaP-51 MaP-54 MaP-57 MaP-89 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-11 MaP-16 MaP-32 MaP-62 MaP-63 MaP-65 MaP-69 MaP-71 MaP-74 MaP-75 MaP-79 MaP-81 MaP-85 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-12 MaP-14 MaP-20 MaP-22 MaP-26 MaP-33 MaP-46 MaP-53 MaP-61 MaP-66 MaP-70 MaP-72 MaP-73 MaP-78 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Teppichkleber |  | MaP-1 MaP-43 MaP-47 MaP-58 MaP-67 MaP-83 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Korkisolation |  | MaP-35 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft PAK: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Bodenbeläge |  | MaP-8 MaP-19 MaP-21 MaP-23 MaP-40 MaP-45 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Rohrisolation Wasserrohr |  | MaP-49 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Bodenanstrich |  | MaP-55 MaP-84 PCB-1 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Leichtbauelemente abgehängte Decke |  | MaP-76 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Cushion-Vinyl Boden |  | MaP-77 | Quantität: 9 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Brandschutzplatte |  | MaP-80 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Verbindungsmatte Lüftung |  | MaP-82 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Rohrisolation Wasserleitungwn gelb/ braun |  | VB-4 | Quantität: | FCKW: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Brandschutzklappen Lüftung |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-17 | FL-Leuchte |  | VB-8 | Quantität: | Quecksilber: Nicht eingestuft |
| VM-18 | diverse Anwendungen möglich Abzug |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-19 | Fugendichtstoff |  | MaP-86 MaP-87 MaP-94 MaP-95 | Quantität: | CP: Widerlegt PCB: Widerlegt |
| VM-21 | Diverse Anwendungen möglich Cheminée |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-22 | Faserzement |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-23 | Dachpappe & Bitumenanstrich |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt PAK: Ungeklärt |
| VM-24 |  |  |  | Quantität: |  |