| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fenster-/Anschlagkitt |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Bodenbelag 2.Lage braun |  | MaP-1 MaP-3 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Leichtbauelemente Elektrofassungen |  | Map-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Brandschutzplatte Herd |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-5 | behandeltes Holz Konstruktions- und Verkleidungsholz |  | VB-4 | Quantität: |  |
| VM-6 | Bodenplatten mit Kleber |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fliesenkleber Wand blau |  | MaP-5 | Quantität: |  |
| VM-8 | Verputz Wand weiss |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Verputz Decke weiss |  | MaP-8 | Quantität: |  |
| VM-10 | Nadelfilz Bodenbelag Boden gelb |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Formteil |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Fliesenkleber Küchenrückwand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |