| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Dach |  | MaP-2 | Quantität: 45 m² Aussagesicherheit: 81,695 % Risikomenge: 6.59 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 | Quantität: 1 m² | Asbest: Nicht eingestuft |