| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Wand grün |  | MaP-1 MaP-21 MaP-84 MaP-99 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Verputz Wand weiss |  | MaP-2 MaP-9 MaP-12 MaP-19 MaP-23 MaP-26 MaP-28 MaP-33 MaP-36 MaP-40 MaP-44 MaP-49 MaP-57 MaP-62 MaP-64 MaP-68 MaP-71 MaP-80 MaP-85 MaP-88 MaP-91 MaP-97 MaP-100 MaP-102 MaP-104 MaP-107 MaP-111 MaP-114 MaP-119 MaP-123 MaP-127 MaP-133 MaP-139 Map-56 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden grün |  | MaP-3 MaP-22 MaP-61 MaP-83 MaP-98 MaP-105 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Verputz Decke weiss |  | MaP-4 MaP-6 MaP-11 MaP-13 MaP-20 MaP-24 MaP-29 MaP-34 MaP-37 MaP-41 MaP-45 MaP-50 MaP-54 MaP-55 MaP-58 MaP-59 MaP-66 MaP-69 MaP-78 MaP-81 MaP-86 MaP-92 MaP-96 MaP-101 MaP-103 MaP-108 MaP-112 MaP-115 MaP-120 MaP-124 MaP-131 MaP-134 MaP-140 MaP-141 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  | MaP-5 MaP-17 MaP-63 MaP-90 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-7 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber weiss/grau |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  | MaP-10 MaP-42 MaP-93 MaP-113 MaP-116 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Verputz Balkonnische orange |  | MaP-14 MaP-94 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Verputz Fassade orange |  | MaP-15 MaP-143 MaP-144 MaP-145 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | FL-Leuchte |  | VB-2 | Quantität: | PCB: Ungeklärt Quecksilber: Ungeklärt |
| VM-12 | Brandschutzplatte Herd |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-13 | Bodenanstrich grau |  | Map-16 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-14 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber Küchenboden beige |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Antidröhnbelag Spühlbecken schwarz |  | VB-3 | Quantität: | PAK: Bestätigt |
| VM-16 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-17 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber gelb/beige |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 | behandeltes Holz innen-, aussen |  | VB-4 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-19 | Anschlagkitt Fensterrahmen weiss |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-20 | Bodenanstrich Balkon grün |  | MaP-30 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-21 | Fliesenkleber Küchenrückwand weiss |  | MaP-31 MaP-51 MaP-122 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-22 | Cushion Vinyl mit Karton braun-rot |  | MaP-32 MaP-53 MaP-109 MaP-121 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-23 | Faserzement Balkonbrüstung und Blumentöpfe |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-24 | Faserzement Elektrotableau grau |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-25 | bleihaltige Elekrroisolationsrohre grau |  | VB-10 | Quantität: | bleihaltig: Bestätigt |
| VM-26 | Gussasphalt Zwischenboden schwarz |  | MaP-43 | Quantität: | Asbest: Widerlegt PAK: Bestätigt |
| VM-27 | Gussasphalt Unterlagsboden schwarz |  | MaP-48 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-28 | Verputz mit Sockelleim Wand weiss |  | MaP-52 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-29 | Klinkerplatten und Kleber Küchenboden rot | Wurde vom Mieter selbst gemacht 2000, vorher war ein Linoleum braun-rot | MaP-65 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-30 | (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber grau |  | MaP-39 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-32 | Gipsplatte mit Spachtelnasse Wandverkleidung weiss |  | MaP-73 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-33 | Verputz Fensterleibung Fassade orange |  | MaP-74 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-34 | Fensterkitt Estrichfenster Beige |  | MaP-75 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-35 | Verputz Wand grün |  | MaP-76 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-36 | Rohrisolation Wasserleitungen |  | VB-9 | Quantität: | FCKW: Ungeklärt |
| VM-37 | Fliesenkleber Sockelplatten grau |  | MaP-77 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-38 | Fensterkitt beige |  | MaP-79 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-39 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-40 | Rohrisolation Wasserrohre beige |  | MaP-82 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-41 | Fugendichtstoff Balkonboden weiss |  | MaP-125 | Quantität: | CP: Widerlegt PCB: Widerlegt |
| VM-42 | Verputz Wand pink |  | MaP-130 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-43 | (elastische) Bodenbeläge Küchenboden schwarz |  | MaP-132 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-44 | (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber zweite Lage braun |  | MaP-136 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-45 | Holzfaserplatte inkl. Kleber und Deckenputz Wohnzimmerdecke DG weiss |  | MaP-137 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-46 | Bodenaufbau ab Parkett grau |  | MaP-138 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-47 | Verputz Wand grün |  | MaP-142 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-48 | Klinkerplatten Zwischenboden grau |  | MaP-146 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-49 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-35 MaP-117 MaP-118 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-50 | Verputz Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-51 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-52 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-38 MaP-128 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-53 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-46 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-54 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-47 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-55 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-60 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-56 | (elastische) Bodenbeläge |  | MaP-67 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-57 | (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber |  | MaP-70 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-58 | Decke Verputz |  | MaP-72 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-59 | (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber |  | MaP-87 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-60 | Decke Verputz |  | MaP-89 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-61 | Fliesenkleber Küchenrückwand |  | MaP-95 MaP-135 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-62 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-106 MaP-129 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-63 | Fliesenkleber Küchenrückwand |  | MaP-110 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-64 | (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber |  | MaP-126 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |