| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden grün |  | MaP-1 MaP-22 MaP-49 MaP-70 MaP-81 MaP-95 MaP-112 MaP-129 MaP-151 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand grün |  | MaP-2 MaP-23 MaP-50 MaP-71 MaP-82 MaP-96 MaP-113 MaP-130 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Wand weiss |  | MaP-3 MaP-6 MaP-10 MaP-13 MaP-16 MaP-20 MaP-24 MaP-27 MaP-30 MaP-33 MaP-37 MaP-41 MaP-44 MaP-47 MaP-51 MaP-55 MaP-58 MaP-61 MaP-64 MaP-68 MaP-72 MaP-76 MaP-78 MaP-80 MaP-83 MaP-86 MaP-89 MaP-92 MaP-97 MaP-100 MaP-104 MaP-107 MaP-110 MaP-114 MaP-118 MaP-121 MaP-124 MaP-127 MaP-131 MaP-135 MaP-138 MaP-141 MaP-144 MaP-146 MaP-152 MaP-155 MaP-158 MaP-161 MaP-167 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Decke weiss |  | MaP-4 MaP-7 MaP-11 MaP-14 MaP-17 MaP-21 MaP-25 MaP-28 MaP-31 MaP-34 MaP-38 MaP-42 MaP-45 MaP-48 MaP-52 MaP-56 MaP-59 MaP-65 MaP-69 MaP-73 MaP-75 MaP-79 MaP-87 MaP-90 MaP-93 MaP-94 MaP-98 MaP-101 MaP-105 MaP-108 MaP-111 MaP-115 MaP-119 MaP-122 MaP-125 MaP-128 MaP-132 MaP-136 MaP-139 MaP-142 MaP-145 MaP-149 MaP-153 MaP-156 MaP-159 MaP-162 MaP-164 MaP-168 MaP-170 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Bodenbelag beige (hart) |  | MaP-12 MaP-15 MaP-29 MaP-32 MaP-57 MaP-60 MaP-74 MaP-88 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Bodenbelag beige (weich) |  | MaP-8 MaP-84 MaP-120 MaP-137 MaP-154 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  | MaP-9 MaP-19 MaP-36 MaP-54 MaP-67 MaP-85 MaP-103 MaP-117 MaP-134 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Cushion-Vinyl Boden rot/braun |  | MaP-18 MaP-133 VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Klinkerplatten Boden |  | MaP-35 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Bodenbelag (neu) |  | MaP-46 MaP-63 MaP-143 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Antidröhnbeschichtung Spühlbecken schwarz |  | VB-1 | Quantität: | PAK: Ungeklärt |
| VM-12 | Deckenplatten inkl Kleber und Verputz Wohnzimmer-DG |  | MaP-62 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Faserzement Elektrotableau grau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Bodenbelag weiss |  | MaP-66 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Faserzement Balkonbrüstung weiss/ grau |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | Bodenbelag (alt) |  | MaP-99 MaP-102 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-17 | Bodenbelag braun (hart) |  | MaP-116 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 | Bodenbelag braun (alt) |  | MaP-140 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Bodenbelag weiss (weich) |  | MaP-148 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-20 | Brandschutzplatte alter Herd |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-21 | FL-Leuchte |  | VB-6 | Quantität: | PCB: Ungeklärt Quecksilber: Ungeklärt |
| VM-22 | LAP Elektrobuchse |  | VB-7 | Quantität: 3 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-23 | Verputz Wand grün |  | MaP-165 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-24 | Fliesenkleber Sockelplatte |  | MaP-166 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-25 | Rohrummentelung Wasserleitungen |  | MaP-169 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-26 | Rohrisolation Wasserleitungen |  | VB-8 | Quantität: | FCKW: Ungeklärt |
| VM-27 | Sockelputz Fassade |  | MaP-171 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-28 | Fassadenputz orange |  | MaP-172 MaP-173 MaP-174 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-29 | Leichtbauelemente |  | MaP-163 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-30 | Fliesenkleber Küchenrückwand |  | MaP-147 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-31 | Fliesenkleber Boden grün |  | MaP-39 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-32 | Fliesenkleber Wand grün |  | MaP-40 MaP-150 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-33 | Bodenbelag Boden beige (hart) |  | MaP-5 MaP-26 MaP-91 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-34 | Bodenbelag Boden neu |  | MaP-43 MaP-53 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-35 | Bodenbelag Boden beige (weich) |  | MaP-77 MaP-123 MaP-126 MaP-157 MaP-160 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-36 | Bodenbelag mit Teppich Boden alt |  | MaP-106 MaP-109 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |