| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | MaP-1 | Quantität: 80 m² Aussagesicherheit: 81,27 % Risikomenge: 11.99 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: 5 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Plattenkleber Boden |  | MaP-9 | Quantität: 7 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Putz Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Putz Decke |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Putz Wand |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Faserzement Fassade |  | MaP-16 | Quantität: 85 m² Aussagesicherheit: 81,232 % Risikomenge: 12.76 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-17 | Faserzement Brandschutz Elektroistallation |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-18 | Kunststoff Abwasserleitung |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Deckenberkleidung Decke |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-21 | Fensterkitt Fenster |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-22 | Asbestkarton Herd |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-23 | Asbestschnüre Heizung |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-24 | Deckenverkleidung Decke |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-25 | Putz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |