| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche / Wohnzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche / Wohnzimmer DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Dusche DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Dusche DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Dusche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Schlafzimmer DG rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer DG rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Küche / Wohnzimmer DG / rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Küche / Wohnzimmer DG / rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Küche DG / rechts Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Küche DG / rechts Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Bad DG / rechts Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Bad DG / rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Dusche 202 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-18 | Bad DG / rechts Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-19 | Dusche 202 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Dusche 202 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Dusche 202 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-22 | Schlafzimmer 202 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-23 | Dusche 207 2. OG Wand /Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-24 | Schlafzimmer 207 2. OG Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-25 | Bad 101 1. OG Wand / Boden | Wand / Decke | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-26 | Schlafzimmer 101 1. OG Wand / Decke | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-27 | Bad 1. OG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-28 | Küche 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-29 | Küche 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-30 | Küche 1. OG Wand | wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-31 | Wohnzimmer 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-32 | Wohnzimmer 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-33 | Gang 1.OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-34 | Gang 1.OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-35 | Treppenhaus EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  | Schichtenanalyse | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-36 | Gang EG- DG Decke | Decke | Putz |  |  | Schichtenanalyse | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-37 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  | Schichtenanalyse | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-38 | Restaurant EG Wand | Wand | Putz |  |  | Schichtenanalyse | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-39 | Restaurant + Stübli EG Decke | Decke | Putz unter Gipsplatte |  |  | Decke ist im Altbau ( Holzdecke ) | Asbest | VB-9 |  |
| VM-40 | WC EG Decke |  |  |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-41 | Stübli EG Wand | Wand | Putz Schichtanalyse |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-42 | WC EG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-43 | Treppenhaus EG - DG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-44 | Treppenhaus EG - DG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-45 | Treppenhaus EG - DG Decke | Decke | Putz Schichtanalyse |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-46 | Saal 2 OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-48 | Küche EG Wand / Sockel | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-26 |  |
| VM-49 | WC EG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | VB-37 |  |
| VM-50 | Restaurant + Stübli EG Heizkörperniesche | Wand | Putz + Kork |  |  |  | Asbest | VB-40 |  |
| VM-51 | Restaurant EG Küche | Aschenbecher | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-52 |  |
| VM-52 | Div. Räume EG + 1. OG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-53 |  |
| VM-53 | Div. Räume EG - DG Decke | Decke | Leuchtstoffröhren |  |  |  | PCB Quecksilber | VB-55 |  |
| VM-54 | Div. Räume EG - DG Fassade | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | VB-56 |  |