| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putz Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Plattenkleber Wand |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Putz Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Putz Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Putz Decke |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Putz Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Putz Decke |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Plattenkleber Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Plattenkleber Wand |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Plattenkleber Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Putz Decke |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Plattenkleber Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Plattenkleber Wand |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Putz Wand |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 | Putz Decke |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-21 | Plattenkleber Wand |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-22 | Putz Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-23 | Plattenkleber Wand / Boden |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-24 | Putz Wand / Decke |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-25 | Plattenkleber Wand / Decke |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-26 | Putz Decke / Wand |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-27 | Plattenkleber Wand / Boden |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-28 | Putz Wand |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-29 | Putz Decke |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-30 | Plattenkleber wand |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-31 | Putz Wand |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-32 | Putz Decke |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-33 | Putz Wand |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-34 | Putz Decke |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-35 | Putz Wand | Schichtenanalyse | MaP-27 | Quantität: 160 m² Aussagesicherheit: 80,897 % Risikomenge: 24.45 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-36 | Putz Decke |  | MaP-28 | Quantität: 85 m² Aussagesicherheit: 81,232 % Risikomenge: 12.76 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-37 | Putz Wand |  | MaP-29 | Quantität: 80 m² Aussagesicherheit: 81,27 % Risikomenge: 11.99 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-38 | Putz Wand |  | MaP-30 | Quantität: 210 m² Aussagesicherheit: 80,783 % Risikomenge: 32.29 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-39 | Putz unter Gipsplatte Decke |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-40 |  |  | VB-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-41 | Putz Schichtanalyse Wand |  | MaP-31 | Quantität: 30 m² Aussagesicherheit: 82,079 % Risikomenge: 4.30 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-42 | Grundputz Wand |  | MaP-32 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-43 | Deckputz Wand |  | MaP-33 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-44 | Grundputz Wand |  | MaP-34 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-45 | Putz Schichtanalyse Decke |  | MaP-35 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-46 | Putz Decke |  | MaP-36 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-48 | Plattenkleber Wand |  | VB-26 | Quantität: 105 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-49 | Deckputz Wand |  | VB-37 | Quantität: 80 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 64.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-50 | Putz + Kork Wand |  | VB-40 | Quantität: 10 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 8.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-51 | Faserzement Aschenbecher |  | VB-52 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-52 | Faserzement Kachelofen |  | VB-53 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-53 | Leuchtstoffröhren Decke |  | VB-55 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft Quecksilber: Nicht eingestuft |
| VM-54 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | VB-56 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |