| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Dach |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Konstruktionsholz Dachstock |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-3 | (elastische) Bodenbeläge Boden grau |  | MaP-2 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Wand weiss |  | MaP-4 MaP-10 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Belagskleber Bodenbelag grau |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-9 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Sockelkleber Sockelfliesen rot |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Teppichkleber Boden braun |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Fliesenkleber Küchenrückwand weiss |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Verputz Decke weiss |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | (elastische) Bodenbeläge zweiter Belag |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Deckenpanelen Decke |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Bauschaum |  | VB-2 | Quantität: | CP: Ungeklärt |