| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bodenschüttung Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft Blei : Nicht eingestuft |
| VM-2 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Putz Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Putz Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Putz Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Putz Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzementrohr Wand |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Plattenkleber Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Putz Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Putz Decke |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Putz Wand |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Putz Decke |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Plattenkleber Boden |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Putz Wand |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Putz Decke |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | Plattenkleber Boden |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-21 | Klebstoffe Boden |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-22 | Putz Wand |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-23 | Putz Wand |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-24 | Plattenkleber Wand / Boden |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-25 | Putz Wand |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-26 | Putz Wand |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-27 | Putz Decke |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-28 | Flachdichtung Wand |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-29 | Spachtelmasse Decke |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-30 | Faserzement Türblatt |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-31 | Putz Wand |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-32 | Putz Wand |  | MaP-28 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-33 | Febsterkitt Fensterflügel |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-34 | Anschlagkitt Febsterrahmen |  | MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-35 | Flachdichtung Öltank |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |