| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | MaP-1 | Quantität: 100 m² Aussagesicherheit: 81,135 % Risikomenge: 15.09 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Holzbalken Dachstock |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |