| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Gang / Treppenhaus OG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Bad OG Boden / Dusche | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Gang / Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Gang / Treppenhaus EG - UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Büro EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer EG Wand | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Gang / Vorraum UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Dusche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-23 | Dusche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-24 | Keller UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-25 | Garage EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-26 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-27 | Fassade UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |