| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Cushion-Vinyl |  | MaP-1 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | LAP hinter Lampe |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Ofen | Vorsicht bei bearbeitung, in diesem Zustand keine Gefahr | VB-2 VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-4 | (elastische) Bodenbeläge | Verdacht auf Asbest in den Bodenbelägen (fest in Kunststoff matrix eingebunden). In diesem Zustand keine Gefahr, bei Ausbau am Stück aufrollen und möglichst zerstörungsfrei in Kehrichtverbrennung | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-5 | Kochherd | In diesem Zustand keine Gefahr, vorsicht bei bearbeitung. | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-6 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-5 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | LAP |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Elektrospeicherofen | Ausbau am Stück, in diesem Zustand jeine Gefahr. | VB-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | (elastische) Bodenbeläge |  | MaP-3 MaP-4 MaP-6 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Karton |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-12 | Fensterkitt |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Asbestzement lose |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Verputz Decke |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Verputz Fassade |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |