| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Putz Decke |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Plattekleber Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Putz Decke |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Plattenkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |