| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-2 MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-9 MaP-10 VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz und Tapete Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fassadenputz |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | alter Teppichkleber |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Verdacht auf Brandschutzplatte etc Brandabschnitte |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-8 | Rohrisolation |  | MaP-7 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Verdacht auf FCKW Rohrisolation |  | VB-4 | Quantität: | FCKW: Bestätigt |
| VM-10 | bleihaltige Elektroisolationsrohre |  | VB-5 | Quantität: | Blei : Bestätigt |
| VM-11 | Verdacht auf FCKW Kühlzellendämmung |  | VB-6 | Quantität: | FCKW: Ungeklärt |
| VM-12 | umgebaut nach 1990 ganzes Zimmer 2004 |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Verputz Decke |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-14 | Verkleidungsholz Decke |  | VB-9 | Quantität: | Holzschutzmittel : Ungeklärt |
| VM-16 | Asbestkissen Traffo |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |