| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Wand |  | MaP-1 | Quantität: 45 m² Aussagesicherheit: 81,695 % Risikomenge: 6.59 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-5 | Faserzement Decke / Wand |  | MaP-4 | Quantität: 1 m² Aussagesicherheit: 91,714 % Risikomenge: 0.07 m² | Asbest: Bestätigt |