| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 | Quantität: 18 m² Aussagesicherheit: 82,689 % Risikomenge: 2.49 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 | Quantität: 9 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putz Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Putz Decke |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Putz Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Putz Decke |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Plattenkleber Wand |  | MaP-9 | Quantität: 6 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Putz Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Plattenkleber Boden |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Putz Decke |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Plattenkleber Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Putz Decke |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Putz Wand |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Plattenkleber Wand |  | MaP-16 | Quantität: 9 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-17 | Kork Decke |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Putz Wand |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Putz Decke |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 | Putz Wand |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-21 | Plattenkleber Wand |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-22 | Putz Decke |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-23 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-24 | Faserzement Wand / Decke |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-25 | Plattenkleber Boden |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-26 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-27 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-28 | Faserzement Fallrohr |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-29 | Putz Wand |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-30 | technisches Textil Rohrummantellung |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-31 | Putz Wand |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-32 | Putz Wand |  | MaP-28 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-33 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-34 | Plattenkleber Boden |  | MaP-29 | Quantität: 5 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-35 | Putz Wand |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-36 | Faserzement Decke |  | MaP-31 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-37 | Putz Wand |  | MaP-32 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-38 | Putz Decke |  | MaP-33 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-39 | Plattenkleber Wand |  | MaP-34 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-40 | Putz Wand |  | MaP-35 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-41 | Putz Wand |  | MaP-36 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |