| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: 1 m³ | Asbest: Ungeklärt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 |  |  | VB-2 | Quantität: | PCB: Ungeklärt |
| VM-5 | Putz Wand / Decke |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Putz Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Putz Decke / Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Putz Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Plattenkleber Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Plattenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Asbestschnur Kachelofen |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Staub Wand / Boden |  | KLP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Staub Wand / Decke |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Putz Decke |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Putz Wand |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Puzu Wand / Decke |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Faserzement Abflussrohr |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Putz Wand |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Faserzement Abflussrohr |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-20 | Putz Wand |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-21 | Putz Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |