| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Wand | Kaminabdeckung | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Decke | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Estrich DG -UG Boden | Boden | Schlacke |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-4 | Abstellraum DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Treppenhaus / Gang DG- EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Büro rechts OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Büro rechts OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | alle Räume inkl. Treppenhaus OG Boden | Boden / Treppenhaus | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Dusche OG Wand | Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-10 | Treppenhaus OG-EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-11 | WC EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-12 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-14 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-15 | Büro / Empfang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-16 | Büro / Empfang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-17 | WC UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-18 | Abstellraum UG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-19 | WC UG Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-20 | Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | Keller UG Decke / Wand | Boden | Schlacke |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-22 | Sockel EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-23 | Fassade DG- EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-24 | Scheune / Mörtellager EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-25 | Scheune / Elektrolager EG Decke | Decke | Leichbauplatte |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-26 | Scheune / Werkstatt EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-27 | Scheune / Werkstatt EG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-28 | Scheune / Fassade UG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-29 | Scheune / Werkstatt EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-30 | Vorplatz / Werkstatt EG Boden | Boden | Strassenbelag |  |  |  | PAK | MaP-24 |  |
| VM-31 | Büro/ Hintereingang EG Boden | Boden | Strassenbelag |  |  |  | PAK | MaP-25 |  |
| VM-32 | Hochregallager EG Boden | Boden | Strassenbelag |  |  |  | PAK | MaP-26 |  |