| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Fassade Braun |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Fassade |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fensterkit Fenster |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliessenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Konstruktions- und Verkleidungsholz Divers |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-6 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-7 | Fliessenkleber Sockel |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Verputz Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Verputz Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Tapete Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Fliessenkleber Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Anschlagkit Fenster |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Verputz Decke |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Fliessenkleber Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Parkett Boden |  | VB-3 | Quantität: | Parkettkleber: Ungeklärt |
| VM-16 | Fliessenkleber Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Tapete Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Verputz Decke |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Rauchmelder Decke |  | VB-4 | Quantität: | Radioaktiv: Widerlegt |
| VM-20 | Fliessenkleber Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-21 | Fliessenklener Wand |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-22 | Verputz Wand |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-23 | Fliessenkleber Boden | Dieses Format gab es vor 1995 noch nicht. | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-24 | Teppichkleber Boden | Neuartiger Teppich, direkt auf Unterlagsboden | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-25 | Parkettkleber Boden |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-26 | Faserzement Blumenkiste |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-27 | Verputz Wand |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-28 | Verputz Wand |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-29 | Bodenanstrich Boden |  | MaP-22 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-30 | Rohrdämmung Wasserleitungen |  | VB-8 | Quantität: | FCKW: Ungeklärt |
| VM-31 | Verputz Wand |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-32 | Verputz Wand |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-33 | Rohrdämmung Leitung |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-34 | Flunschdichtung Tank |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |