| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement / Schlacke Decke / Boden |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Asbestkarton |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-6 | Plattenkleber Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Putz Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Fensterkitt Fensterflügel |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-9 | Putz Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Putz Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-12 | Putz Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Faserzement Wand / Dach |  | MaP-10 | Quantität: 50 m² Aussagesicherheit: 81,608 % Risikomenge: 7.36 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |