| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fensterkitt Fensterflügel |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-5 | Putz Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement Abflussrohr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Faserzement / LAP Elektotableau |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-8 | Putz Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Faserzement Dach / Wand |  | MaP-7 | Quantität: 90 m² Aussagesicherheit: 81,197 % Risikomenge: 13.54 m² | Asbest: Bestätigt |