| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Gang 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Treppenhaus UG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Wohnung EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Gang 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Gang 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Treppenhaus UG-DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Gang 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Gang 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Kellerboden UG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Gang 1.OG | unter Laminat | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Heizungsraum UG |  | Heizung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Heizungsraum UG | Heizungsrohre | Rohr Isolation |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-9 | ganzes Gebäude DG-UG | Fallrohre | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Gang UG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-11 | Gang UG | Kellertür | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-12 | Kellerfenster UG |  | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Boden EG |  | Umbau nach 1990 |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-13 | Bad EG |  | Umbau nach 1990 |  |  | Nach 1990 | Asbest | VB-8 |  |
| VM-13 | Küche EG |  | Umbau nach 1990 |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-14 | Estrich DG | Konstruktions-, und Verkleidungsholz | Holzschutzmittel |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-15 | Tank EG | Öltank | Tankanstrich |  |  |  | PCB | VB-2 |  |
| VM-16 | Steigzone UG-DG | Steigzone | divers |  |  |  | Divers | VB-10 |  |