| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-8 MaP-13 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-2 MaP-5 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Teppichkleber unter Laminat |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Heizung |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Rohr Isolation Heizungsrohre |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement Fallrohre |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Faserzement Kellertür |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Fensterkitt |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Umbau nach 1990 |  | VB-7 VB-8 VB-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Holzschutzmittel Konstruktions-, und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-15 | Tankanstrich Öltank |  | VB-2 | Quantität: | PCB: Ungeklärt |
| VM-16 | divers Steigzone |  | VB-10 | Quantität: | Divers: Ungeklärt |