| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | LAP Cheminée |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Küche |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Küchenrückwand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Plattenkleber Fenstersims |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Fanster- und Anschlagkitt Fenster und Rahmen |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | LAP Herd |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-8 | Antidröhnbeschichtung Lavabo |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |