| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Estrich  DG  Wand | Wand | Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-2** | Estrich  DG  Kamin | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-3** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-4** | Treppenhaus  OG  Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-5** | Küche  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-6** | Küche / Bad  OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-7** | Küche / Bad  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-8** | Bad  OG  Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-9** | Gang  OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-10** | Gang  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-11** | Kachelofen  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-12** | Wohnzimmer  OG  Kachelofen | Kachelofen | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-13** | Gesammtes Haus  UG- DG  Wand | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-14** | Küche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-15** | Küche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-16** | Küche  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-17** | Küche  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-18** | Wohnzimmer  EG  Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-19** | Bad  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-20** | Bad  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-21** | Büro  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-22** | Treppenhaus / Gang  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-23** | Gang / WC  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-24** | Keller  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-25** | Waschküche  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-26** | Waschküche  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-27** | Scheune  EG- DG  Wand / Decke | Wand / Boden | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| **VM-28** | Garage  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-29** | Garage  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-30** | Garage  EG  Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-31** | Garage 2  EG  Wand / Decke | Wand / Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-32** | Hühnerstall  EG  Welleternit | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-33** | Fassade  EG-DG  Wand | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| **VM-34** | Fassade  EG-DG  Wand | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |