| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Klebstoffe  Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Putz  Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Putz  Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | Faserzement  Wand |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-5** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-8 | Quantität: 9 m²  Aussagesicherheit: 63,31 %  Risikomenge: 1.98 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-9** | Putz  Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-10** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-11** | Putz  Wand |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-12** | Faserzement  Wand |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-13** | Putz  Wand |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-14** | Putz  Decke |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-15** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-16** | Plattenkleber  Wand |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-17** | Putz  Wand |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-18** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-19** | Putz  Wand |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-20** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-18 | Quantität: 4 m²  Aussagesicherheit: 64,999 %  Risikomenge: 0.84 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-21** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-19 | Quantität: 12 m²  Aussagesicherheit: 62,862 %  Risikomenge: 2.67 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-22** | Faserzement  Elektrotableau |  | VB-5 | Quantität: 1 m²  Aussagesicherheit: -0 %  Risikomenge: 0.80 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-23** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-24** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-25** | Putz  Wand |  | MaP-36 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-26** | Faserzement  Türblatt |  | VB-6 | Quantität: 3 m²  Aussagesicherheit: -0 %  Risikomenge: 2.40 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-27** | Putz  Wand |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-28** | Putz  Wand |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-29** | Putz  Wand |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-30** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-31** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |