| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Cushion Vinyl  Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Verputz  Wand |  | MaP-2  MaP-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-3** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | Klebstoffe |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-5** | Faserzement  Sicherungskasten |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Fliesenkleber  2. Lage Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | Asbestkissen  Leitungsdurchbruch |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-8** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-7  MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |