| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-1 | Quantität: 16 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-2** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-2 | Quantität: 4 m²  Aussagesicherheit: 64,999 %  Risikomenge: 0.84 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-3** | Putz  Decke |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-4 | Quantität: 35 m² | Asbest: Bestätigt |