| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Estrich  DG  Unterdach | VM-2  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Gang  EG  Elektrotableau | VM-10  Faserzement  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Ganzes Haus  UG - DG  Fallrohr | VM-15  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Unterstand  EG  Welleternit | VM-18  Faserzement  Dach |  |  |  | Asbest: |