| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Asbestkarton  Wand |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-2** | Putz  Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Faserzement  Unterdach |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | Faserzement  Elektrotableau |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-5** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | Putz  Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | (elastische) Wandbeläge  Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-9** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-10** | Putz  Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-11** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-12** | Fasezement  Kachelofen |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-13** | Faserzement  Fallrohr |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-14** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-9 | Quantität: 6 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-15** | Putz  Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-16** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-11 | Quantität: 10 m²  Aussagesicherheit: 63,138 %  Risikomenge: 2.21 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-17** | Putz  Decke |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-18** | Faserzement  Kachelofen |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-19** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-13 | Quantität: 12 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-20** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-14 | Quantität: 6 m²  Aussagesicherheit: 64,067 %  Risikomenge: 1.29 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-21** | Putz  Decke |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-22** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-23** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-24** | Putz  Wand |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-25** | Putz  Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-26** | Putz  Decke |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-27** | Faserzement  Wand / Boden |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-28** | Putz  Wand |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-29** | Putz  Decke |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-30** | Faserzement  Türblatt |  | MaP-23 | Quantität: 7 m²  Aussagesicherheit: 84,333 %  Risikomenge: 0.88 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-31** | Faserzement  Wand / Decke |  | MaP-24 | Quantität: 38 m²  Aussagesicherheit: 81,846 %  Risikomenge: 5.52 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-32** | Faserzement  Dach |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-33** | Faserzement  Fassade |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-34** | Faserzement  Fassade |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |