| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  | MaP-1 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| **VM-2** | Faserzement  Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-4** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-5** | Putz  Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-6** | Putz  Decke |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-7** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-8** | Putz  Decke |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-9** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-10** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-11** | Putz  Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-12** | Putz  Decke |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-13** | Flachdichtung  Öltank |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-14** | Klebstoffe  Boden |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-15** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-16** | Putze  Wand |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-17** | Putz  Decke |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-18** | Putze  Wand |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-19** | Putze  Decke |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-20** | Putz  Wand |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-21** | Putze  Decke |  | MaP-28 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-22** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-23** | Putz  Wand |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-24** | Putz  Decke |  | MaP-31 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-25** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-32 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-26** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-33 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-27** | Putz  Wand |  | MaP-34 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-28** | Putz  Decke |  | MaP-35 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-29** | Putz  Wand |  | MaP-36 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-30** | Klebstoffe  Boden |  | MaP-37 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-31** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-38 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-32** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-39 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-33** | Putz  Wand |  | MaP-40 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |