| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Faserzement  Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: 1 m²  Aussagesicherheit: -0 %  Risikomenge: 0.80 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-2** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-1 | Quantität: 7 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-3** | Putz  Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-3 | Quantität: 9 m²  Aussagesicherheit: 63,31 %  Risikomenge: 1.98 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-5** | Rohrummantellung  Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Putz  Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | Putz  Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | Faserzement  Türblatt |  | VB-2 | Quantität: 2 m²  Aussagesicherheit: -0 %  Risikomenge: 1.60 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-9** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-10** | Putz  Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-11** | Faserzement  Unterdach |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-12** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-13** | Putz  Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |