| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Verputz  Fassade |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Fensterkitt  Fenster |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-3** | Faserzement  Blumenkisten |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-4** | Leichtbauelemente  Gipsdecke |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-5** | Fliesenkleber  Fliesen |  | MaP-3  MaP-4  MaP-15  MaP-17 | Quantität: 31 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Verputz  Wand |  | MaP-5  MaP-8  MaP-9  MaP-13  MaP-18 | Quantität: 85 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | Verputz  Decke |  | MaP-6  MaP-10  MaP-14  MaP-16  MaP-19 | Quantität: 52 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | (elastische) Bodenbeläge  Treppe |  | MaP-7 | Quantität: 12 m | Asbest: Bestätigt |
| **VM-9** | Elektrokasten  Faserzementplatte |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-10** | (elastische) Bodenbeläge Cushion Vinyl  Boden |  | MaP-12 | Quantität: 6 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-11** | Leichtbauelemente  Zementgebundene Holzfaserplatten |  | MaP-20 | Quantität: 30 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-12** | Fallrohr FZ  Fallroht |  | VB-4 | Quantität: 8 m | Asbest: Bestätigt |
| **VM-13** | Faserzement  lose Platte |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-14** | Faserzement  Dachabdeckung |  | VB-6 | Quantität: 30 m  Aussagesicherheit: -0 %  Risikomenge: 24.00 m | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-15** | Dachpappe  Dachabdichtung |  | VB-7 | Quantität: 5 m | Asbest: Ungeklärt  PAK: Ungeklärt |
| **VM-16** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-21 | Quantität: |  |
| **VM-17** | Bodenbelag  Boden |  | MaP-11 | Quantität: 18 m | Asbest: Bestätigt |