| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | LAP  Leuchten |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-2** | Rohrisolation  Wasserleitungen |  | VB-2 | Quantität: | FCKW: Bestätigt |
| **VM-3** | Brandschutz  Herd und Dampfabzug |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-4** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-5** | Verputz  Decke |  | MaP-2  MaP-14  MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-6** | Verputz  Wand |  | MaP-3  MaP-8  MaP-18  MaP-19  MaP-20 | Quantität: 16 m²  Aussagesicherheit: 99,985 %  Risikomenge: 0.00 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-7** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-4  MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-8** | Cushion-Vinyl  Wand |  | MaP-5  MaP-13 | Quantität: 4 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-9** | LAP  Brandschutz  Aschenbecher |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-10** | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber  Boden |  | MaP-7  MaP-16  MaP-17 | Quantität: 100 m²  Aussagesicherheit: 94,061 %  Risikomenge: 3.56 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-11** | Teppichkleber  Boden |  | MaP-9  MaP-10  MaP-11  MaP-12 | Quantität: 51 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-12** | Fensterkitt |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-13** | neuwertig  gesamte Wohnung |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |