| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Faserzement  Wand |  | MaP-1 | Quantität: 90 m²  Aussagesicherheit: 81,197 %  Risikomenge: 13.54 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-2** | Putz  Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Faserzement  Dach |  | MaP-3 | Quantität: 35 m³ | Asbest: Bestätigt |
| **VM-4** | Putz  Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-5** | Putz  Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Putz  Decke |  | MaP-6 | Quantität: 40 m²  Aussagesicherheit: 81,799 %  Risikomenge: 5.82 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-7** | Putz  Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | Faserzement  Türblatt |  | VB-1 | Quantität: 1 m²  Aussagesicherheit: -0 %  Risikomenge: 0.80 m² | Asbest: Bestätigt |