| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Fensterkitt  alte Fenster |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-2** | LAP |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-3** | Faserzement/ LAP  Elektrotableau mit Holzrahmen |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-4** | Faserzement |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-5** | Verputz  Wand |  | MaP-1  MaP-2  MaP-7  MaP-8  MaP-9  MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-6** | Faserzement / LAP / Schnüre  Kachelofen |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-7** | Floorflexplatten  Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-8** | LAP |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-9** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-4  MaP-5  MaP-6  MaP-10  MaP-15  MaP-17  MaP-18 | Quantität: 17 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-10** | Verputz  Decke |  | MaP-11  MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-11** | Sockelkleber  schwarz |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-12** | LAP / Schnüre  Herd und Ofen |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-13** | LAP  Deckenpanelen |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-14** | Teppichkleber  Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-15** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-16** |  |  |  | Quantität: |  |
| **VM-17** | Faserzement  Wasserrohre |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-18** | Rohrummantelung |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-19** | Anstrich  Balken |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-20** | behandeles Holz  Konstruktions- und Verkleidungsholz |  | VB-9 | Quantität: | Holzschutzmittel: Nicht eingestuft |