| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Bad  DG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-1** | Küche  DG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-1** | Bad  1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-1** | Waschküche  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-2** | Bad  DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-2** | Schlafzimmer  DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-2** | Balkone  DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-2** | Küche  DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-2** | Waschküche  EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-2** | Gang  EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-3** | Schlafzimmer  DG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Schlafzimmer  DG | Boden | Floorflexplatten |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-4** | Küche  DG | Boden | Floorflexplatten |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-6** | Schlafzimmer  DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-6** | Treppenhaus  EG/OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-6** | Fassade  EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-8** | Küche  DG |  | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-8** | Esszimmer  EG |  | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-9** | ganzes Haus  alle Stockwerke | Sockel | Leim |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-10** | Küche  DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-11** | Schlafzimmer  DG | Cheminée | Faserzement / LAP / Schnüre |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-12** | Bad  1.OG |  | Tapete mit Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-13** | Bad  1.OG | Boden und Wand 2.Lage | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-14** | Gang  EG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-15** | Dach  DG | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |