| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Faserzement  Dach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-2** | Dämmung  Estrichboden |  | VB-2 | Quantität: | FCKW: Ungeklärt |
| **VM-3** | LAP  Brandschutz |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-4** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-1  MaP-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-5** | Verputz  Wand |  | MaP-2  MaP-6  MaP-9  MaP-14  MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Verputz  Decke |  | MaP-3  MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-4  MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | Sockelkleber |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-9** | Faserzement |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-10** | Teppichkleber |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-11** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-12** | Faserplatten |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-13** | Faserzement / LAP  Elektrotableau |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-14** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-15** | Sockelkleber |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |