| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Faserzement  Unterdach |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-2** | Teppichkleber  Boden |  | MaP-1  MaP-4  MaP-5  MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-3** | Verputz  Wand |  | MaP-2  MaP-16  MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-4** | Fensterkitt  alte Fenster |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-5** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-6  MaP-14  MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-6** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-7  MaP-8  MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-7** | Verputz  Decke |  | MaP-9  MaP-11  MaP-12  MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-8** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-10  MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-9** | Flanschdichtung  Tank |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-10** | Faserzement / LAP  Elektrotableau mit Holzrahmen |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |