| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Verputz  Wand |  | MaP-3  MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Cushion Vinyl  Boden und Wand |  | MaP-1  MaP-12 | Quantität: 145 m | Asbest: Bestätigt |
| **VM-3** | Faserzement  Rohre |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-4** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-4  MaP-6  MaP-9  MaP-13 | Quantität: 70 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-5** | Teppichkleber  Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** |  |  |  | Quantität: |  |
| **VM-7** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-7  MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | Verputz  Decke |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-9** | Faserzement / LAP / Schnüre  Kachelofen |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-10** | Sockelleim  Sockel bei Cushion Vinyl |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-11** | Elektrotableau |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-12** | Verputz  Fassade |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-13** | Faserzement / LAP  Kamin |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-14** | Bleiabdeckung  Dachfenster |  | VB-2 | Quantität: | bleihaltig: Bestätigt |