| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Bad  OG | Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-2** | Estrich  DG | Brandschutz | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-3** | Gang  OG | Elektrotableau mit Holzrahmen | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-4** | Bad  OG |  | Cushion-Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-4** | Zimmer  EG |  | Cushion-Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-4** | Bad  OG |  | Cushion-Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-5** | Gang  OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-5** | Zimmer  EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-5** | Wohnzimmer  EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-6** | Zimmer  OG | Matte | Korkisolation |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-7** | Zimmer  OG | Wand | Tapete mit Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-8** | Küche  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-8** | Bad  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-9** | gesamtes Haus  alle Stockwerke | alte Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-10** | Küche  EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-11** | Küche und Eingang  EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-13** | Bad und Küche  OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-13** | Waschküche  EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-14** | Eingang  EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-15** | Eingang  EG |  | Sockelkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-16** | Waschküche  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-17** | Abstellraum  EG | Wand und Decke | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-17** | Heizraum  EG | Wand und Decke | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-19** | Zimmer  OG | OG | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-20** | Fassade  EG | Fassade | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-21** | Fassade  EG | Fassade | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-22** | Fassade  EG | Fassadenputz | Schichtanalyse |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-23** | Fassade  EG-DG | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |