| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Leichtbauelemente  Decke |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Putz  Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Putz  Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | Faserzement  Welleternit |  | MaP-4 | Quantität: 500 m²  Aussagesicherheit: 80,507 %  Risikomenge: 77.97 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-5** | Putz  Decke |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Putz  Decke |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | Putz  Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-9** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-10** | Putz  Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |