| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-2  MaP-5  MaP-7  MaP-10  MaP-16  MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Teppichkleber  Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | Floorflexplatten  Boden |  | MaP-4  MaP-9 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-5** |  |  |  | Quantität: |  |
| **VM-6** | Verputz  Wand |  | MaP-6  MaP-14  MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** |  |  |  | Quantität: |  |
| **VM-8** | LAP |  | VB-1  VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-9** | Leim  Sockel |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-10** | Verputz  Decke |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-11** | Faserzement / LAP / Schnüre  Cheminée |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-12** | Tapete mit Kleber |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-13** | (elastische) Bodenbeläge  Boden und Wand 2.Lage |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-14** | Faserzement  Elektrotableau |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-15** | Faserzement  Unterdach |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-16** | Fliesenkleber  Küchen Rückwand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-17** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-13  MaP-15 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |